	
	扭绞方钢

	
	扭绞方钢作为成品钢材，主要应用于钢格栅和铁艺产品制作。
公司现有扭绞方钢拉拔生产线三条，年生产能力可达720吨。
可以根据客户要求生产各种规格的扭绞方钢

Q235材质的扭绞方钢规格及理论近似重量
规   格
重  量
公称尺寸
对角
方截面
5×5
5×5
3.8×3.8
0.114
6×6
6×6
4.5×4.5
0.159
8×8
8×8
5.8×5.8
0.264
10×10
10×10
7.2×7.2
0.407
12×12
12×12
8.6×8.6
0.582

	 

 

 不锈钢SUS304材质的扭绞方钢规格及理论近似重量
规   格
重  量
公称尺寸
对角
方截面
5×5
5×5
3.9×3.9
0.121
6×6
6×6
4.6×4.6
0.168
8×8
8×8
5.9×5.9
0.276
10×10
10×10
7.4×7.4
0.434
12×12
12×12
8.8×8.8
0.614

	
	


